Camin din beton prefabricat armat 200×200x200x15 cm cu radier

And Bas

| DIMENSIUNI | Latura utila 200 cm / inaltime - 200 / grosime 15 cm, radier 15cm |
| --- | --- |
| ASPECT | Gri ¦ Aspect: beton |
| Greutate | 8100 kg |
| Domenii de utilizare | Elemente de canalizare |

Tel:0726672946

Mail: contact@nprefabricate.ro

Proces de fabricare

Bolardul produs de SC ANDBAS SRL este realizat din beton clasa C20/25

SC ANDBAS SRL J27/472/2001 RO14287138 PIATRA NEAMT     STR DIMITRIE LEONIDA 64

B. PROCES DE FABRICATIE Caminul din beton produs de SC ANDBAS SRL este realizat din beton clasa C20/25,  avand in compozitie: • Ciment Portland CEM I 42,5 R; • Agregate: nisip 0-4 mm, sort 8-16 mm;  • Plasa sudata 6 mm • Bara din otel B500C 12 mm